6. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

## D-08.02.02

JEZDNIA, CHODNIK I WJAZDY Z  BRUKOWEJ  KOSTKI  BETONOWEJ

1. Wstęp

  - Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dot. robót budowlano – montażowych realizowanych przy budowie jezdni, chodnika i wjazdów z kostki brukowej betonowej.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dot. prowadzenia robót przy robotach budowlano – montażowych i obejmują:

- roboty pomiarowe

- korytowanie

- roboty ziemne

- krawężniki betonowe 15 x 30

- obrzeża betonowe na podsypce piaskowej 6 x 20

- nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej

  - Określenia podstawowe

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN – ISO 7607-1 „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN – ISO 7607-2 „Budownictwo – Terminy stosowane w umowach”.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Kontraktem i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dot. robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne”.

- MATERIAŁY

Wszystkie materiały stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty. Materiały przed wbudowaniem podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Rozwiązania materiałowe do poszczególnych robót zawarto w dokumentacji projektowej oraz dalszej części ST.

- SPRZĘT.

Do wykonania robót drogowych należy używać następujących maszyn i urządzeń:

- zagęszczarki

- koparko – spycharka kołowa

- samochody samowyładowcze i uniwersalne

- samochody dostawcze

- inny sprzęt

- WYKONANIE ROBÓT

Uwaga: Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca ma obowiązek sporządzić Projekt Organizacji Ruchu 
w czasie budowy.

  - Roboty pomiarowe.

Roboty pomiarowe należy wykonać zgodnie z ST 2 „Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych”.

Po zakończeniu robót należy wykonać dokumentację powykonawczą i przekazać do Ośrodka Geodezji oraz Inwestorowi.

4.2. Korytowanie.

Pod chodnik, wjazdy i parking należy wykonać koryto w gruncie, zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla głębokości wykonywanego dna koryta – 1 cm. Nadmiar gruntu z korytowania należy wywieźć na składowisko. Pozyskanie miejsca składowania gruntów należy do obowiązków Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem miejsca i wywozu gruntu poniesie wykonawca. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Nadmiar gruntu z profilowania odwieźć na odkład. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20% do +10%. Dopuszczalna tolerancja dla głębokości wykonywanego podłoża – 1 cm. Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane 
w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez rozłożenie folii lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wskaźnik zagęszczenia minimum 0,97.

4.3. Roboty ziemne

Formowanie nasypów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczanego gruntu. Materiałem powinien być grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty.

Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego zagęszczenia w zależności od stosowanego materiału.

W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją ± 20%. Sprawdzenie wilgotności należy dokonywać laboratoryjnie. W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą wskaźnika zagęszczenia.

Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić min. 0,97. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.

Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał.

4.4. Krawężniki.

Krawędzie nawierzchni na odcinku przyjezdnym należy obramować krawężnikiem 15 x 30 x 100 cm. Krawężniki należy ustawiać na ławie z oporem o szerokości 30 cm i wysokości 30 cm, wykonaną z betonu klasy B15 na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo – piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Krawężniki na łukach drogi muszą być wykonane z prefabrykantów dostosowanych do promienia projektowanego. Na wjazdach i parkingu krawężnik wtopiony wys. 4 cm, na pozostałym odcinku wystający 12 cm.

4.5. Obrzeż betonowe

Nawierzchnię chodnika należy obramować obrzeżem betonowym o wym. 6x20x100cm., wystającym na wysokości profilu. Przed przystąpieniem do układania należy wykonać rowki pod obrzeże oraz przygotować podłoże. Koszt robót ziemnych oraz wywóz nadmiaru gruntu ująć w cenie wykonania obrzeży. Podłoże pod ustawienie obrzeża: podsypka (ława) z piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo – piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

4.6. Nawierzchnie z kostki betonowej

Chodnik oraz wjazdy i parking należy wykonać na podbudowie z piasku średnioziarnistego gr. 5 cm. Nawierzchnię chodnika, wjazdów i parkingu należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm czerwonej na podsypce piaskowo – cementowej grubości 3 cm. Podsypkę cementowo – piaskową rozłożyć na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. Na tak przygotowanym podłożu należy układać kostkę betonową. Kostkę układać w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ulożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść       nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu.

5. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Zgodnie z Polską Normą dla danego rodzaju robót na podstawie dostarczonych aprobat technicznych dla materiałów i wyrobów – BN – 80/6775-03/01 oraz EN 1338.

6. OBMIAR  ROBÓT

Jednostką obmiaru jest:

- 1 m2 – korytowanie, nawierzchnie

- 1 m – obrzeża, krawężniki

7. ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D – 00.00, wg EN 1338 oraz w Opisie Technicznym.

8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne zasady płatności podano w umowie kontraktowej.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe elementów muszą zawierać wszelkie koszty robót i dostaw niezbędne do prawidłowego wykonania elementu robót oraz koszty wynikające z ST D- 00.00 wraz ze sporządzeniem Projektu Wykonawczego oraz warunków u mowy, a w szczególności:

- roboty pomiarowe

- wytyczenie punktów charakterystycznych

- pomiary w czasie trwania robót

- pomiary sprawdzające

- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

- korytowanie

- wykonanie koryta gruntowego

- profilowanie i zagęszczenie podłoża

- wywóz gruntu na składowisko

- badanie wskaźnika zagęszczenia

- roboty ziemne

- wykopy i nasypy łącznie z plantowaniem powierzchni i umocnieniem skarp poprzez darniowanie

- transport mas ziemnych

- wywóz nadmiaru gruntów

- pozyskanie miejsca składowania gruntu wraz z kosztami przyjęcia i składowania

- dowóz gruntu na nasypy

- badanie wskaźnika zagęszczenia

- krawężniki betonowe

- wykonanie rowków pod ławę z wywozem nadmiaru gruntu

- wykonanie ławy betonowej na podsypce piaskowej oraz oporu z betonu jak ława

- ustawienie krawężników

- obrzeża betonowe na podsypce piaskowej

- wykonanie rowków pod ławę z wywozem nadmiaru gruntu

(06) nawierzchnie z kostki betonowej

- wykonanie podbudowy z piasku średnioziarnistego grub. 5 cm

- wykonanie podsypki piaskowo – cementowej wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wg wzoru ustalonego z Inspektorem nadzoru

- zamulenie spoin piaskiem

- usunięcie nadmiaru piasku

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE

9.1. Normy

1. BN – 80/6775-03/01 – Prefabrykanty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów. Wspólne wymagania i badania.

2. PN-B-06250     Beton zwykły.

3. PN-B-06712     Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

4. PN-B-19701     Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

5. PN-B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

6. BN – 80/6775-03/04 – Prefabrykanty budowlane z betonu. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

7. OST. D – 05.03.23a – Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników.

8. Z/96-03-002 – Aprobaty techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Zalecenia dla kostki brukowej – cechy zewnętrzne i parametry techniczne.